**HYDRA ( LAMBALI VE BİNİ PROFİLLİ)**

 **CUBICLE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Tüm imalatta 12 mm kalınlıklı compact laminat paneller ve KOZA – HYDRA MODEL aksesuarlar kullanılacaktır.
* Mekanik parçalar (Kilit, ayak, askı, tutamak, menteşe) paslanmaz çelik , Sabit parçalar ise (Başlık, U profili, Köşe profili) alüminyum bronz eloksallı olacaktır.
* Kilit çevirmeli olacaktır.
* Kilidin dolu/boş göstergesi olacak ve acil durumlarda dışarıdan açılabilecektir.
* Compact laminatların kenarları açıkta kalan, yere dik kenarları radius bıçağından geçirilerek oval form verildikten sonra el zımparası ile kenarların pürüzsüzlük ve tam siyah rengi sağlanacaktır.
* Compact laminatın yere paralel kenarları zımparalanacaktır.
* Compact laminatı duvara ve diğer panolara bağlamak için "U profili" kullanılacaktır.
* Sistemin en üstünde ön ve yan kenarlara "Başlık" monte edilecektir.
* Her kanat için bir adet tutamak takılacaktır.Bu tutamaklar hem ön tarafa hemde arka tarafa takılacaktır.
* Orta pano genişliği 30 cm'nin altındaki sistemde bölme panosuna 1 ayak , 30 cm.'nin üstündeki genişliklerde ise orta panoya 2 ayak monte edilecektir.
* Duvar panolarında 15 cm'nin üstünde 1 ayak monte edilecektir.
* Ayaklar paslanmaz çelik dolu malzemeden imal edilmiş olacak ve yere 3 adet sabitleme deliği olacaktır.
* Sistem dönüşlerinde "Köşe profili" kullanılacaktır.
* Ayakların yüksekliği 8 ile 13 cm arasında ayarlanabilir olacaktır.
* Compact laminant yüksekliği 183 cm olacaktır.
* Kapı binilerine bini profili kullanılacak, kapı bunların üzerine kapanacaktır.
* Bini profiline kapının çarpmasını önleyecek fitil yerleştirilecektir.
* Lambalı modellerde kapıya 1 cm ,e 0,7 mm lamba açılacaktır.A
* İmalata 10 yıl garanti verilecektir.